附件

2020年在建高速公路主要原材料抽检不合格情况一览表

| 序号 | 材料 类别 | 生产厂家 或供应商 | 抽检 数量 | 不合格数量 | 不合格材料 抽样地点 | 主要不合格技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青 | 广东南粤物流实业有限公司 | 22 | 3 | 花都至东莞高速公路SG17标沥青拌合站 | 型号为PC-2，批次JF(PC-2)RHLQ20200229，不合格指标：蒸发残留物含量。 |
|  |  |  |  |  | 大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）TJ6标沥青拌合站 | 型号为PG76-10，批次20201026，不合格指标：5℃残留延度。 |
|  |  |  |  |  | 大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）TJ9标沥青拌合站 | 型号为PG76-10，批次20201023，不合格指标：5℃残留延度。 |
|  |  | 茂名金天地改性沥青防水材料有限公司 | 3 | 1 | 潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）第9标沥青拌合站 | 型号为PCR，批次202004013，不合格指标：蒸发残留物5℃延度。 |
| 2 | 钢筋 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 3 | 1 | 中山至阳春高速公路开平至阳春段LM01标钢筋加工场 | 型号为HRB400EΦ22，批次：X0300724，不合格指标：下屈服强度。 |
| 3 | 橡胶 支座 | 衡水长桥工程橡胶有限公司 | 2 | 1 | 韶关市翁源至新丰高速公路第九标预制梁场 | 型号为GBZJ350*400*99，批次：201909111，不合格指标：抗剪弹性模量。 |
|  |  | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 1 | 1 | 中山至开平高速公路TJ2标预制梁场 | 型号为GBZJ350*550*99，批次：201802002，不合格指标：抗压弹性模量、抗剪弹性模量。 |
| 4 4 | 土工合成材料 土工合成材料 | 仪征升力防排水材料有限公司 | 2 | 1 | 中山至阳春高速公路开平至阳春段TJ05标拌合站 | 型号为350g/㎡土工布，批次：B-J-200315A15，不合格指标：纵向、横向标称强度伸长率。 |
|  |  | 山东德旭达土工材料有限公司 | 1 | 1 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段第2标隧道口仓库 | 型号为350g/㎡土工布，批次：SDXD20200615，不合格指标：纵向、横向抗拉强度，标称强度伸长率。 |
|  |  | 山东联拓新材料有限公司 | 1 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段I标二分部仓库 | 型号为60-60kN土工格栅，批次：LT-2020(0108)，不合格指标：纵向、横向极限抗拉强度。 |
|  |  | 重庆永固建筑科技发展有限公司 | 3 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段I标三分部梁场仓库 | 型号为GSGS80-80钢塑格栅，批次：20200220，不合格指标：纵向、横向极限抗拉强度。 |
|  |  | 江苏新大洲土工材料有限公司 | 2 | 1 | 大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段TJ3标隧道口仓库 | 型号为PET-17.5-3-350土工布，批次：200414，不合格指标：纵、横向标称强度伸长率。 |
| 5 5 | 粉煤灰 粉煤灰 | 广州运宏粉煤灰综合开发有限公司 | 5 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段I标二分部搅拌站 | 型号为F类II级，批次：AH8916，不合格指标：强度活性指数。 |
|  |  | 神华广东国华台山发电有限公司 | 7 | 2 | 珠海市香海大桥工程支线TJ2标搅拌站 | 型号为F类I级，批次：AH2020102，不合格指标：细度；型号为F类II级，批次：AH2020141，不合格指标：强度活性指数。 |
|  |  | 东莞市同力建筑材料有限公司 | 1 | 1 | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段第10标搅拌站 | 型号为F类Ⅱ级，批次：0009049，不合格指标：强度活性指数。 |