附件

2021年在建高速公路主要原材料抽检不合格情况一览表

| 序号 | 材料 类别 | 生产厂家 或供应商 | 抽检 数量 | 不合格数量 | 不合格材料 抽样地点 | 主要不合格技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青 | 东莞泰和沥青产品有限公司 | 6 | 3 | 从化街口至花都北兴高速公路改扩建工程TJ1标沥青拌合站 | 型号为SBS（I-D），批次I-D-2021001，不合格指标：延度（5℃）、残留延度（5℃）、软化点。 |
|  |  |  |  |  | 从化街口至花都北兴高速公路改扩建工程TJ1标沥青拌合站 | 型号为PCR，批次PCR-2021001，不合格指标：蒸发残留物延度（5℃）。 |
|  |  |  |  |  | 深圳外环高速公路深圳段工程第15标沥青拌合站 | 型号为SBS(I-D)，批次（I-D)-2021001，不合格指标：残留延度（5℃）。 |
|  |  | 壳牌新粤（佛山）沥青有限公司 | 5 | 1 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程TJ5标沥青拌合站 | 型号为A-70#，批次FS1801AC007a，不合格指标：延度（15℃）。 |
| 2 | 钢筋 | 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 1 | 1 | 中山至开平高速公路TJ-5B标钢筋加工场 | 型号为HRB400EФ10，批次1-21-09-078，不合格指标：屈服强度。 |
| 3 | 橡胶 支座 | 河北易德利橡胶制品有限责任公司 | 2 | 2 | 中山至开平高速公路TJ-1标1#预制梁场 | 型号为GJZ350×550×99(CR)，批次202012015，不合格指标：抗压弹性模量、抗剪弹性模量。 |
|  |  |  |  |  | 中山至开平高速公路TJ-3C标1#预制梁场 | 型号为GJZ350×550×99(CR)，批次202012015，不合格指标：抗压弹性模量、抗剪弹性模量。 |
|  |  | 衡水昊通工程橡胶有限公司 | 1 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段1标 2分部中心仓库 | 型号为GBZY400×84，批次202108，不合格指标：抗压弹性模量、抗剪弹性模量。 |
|  |  | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 7 | 1 | 沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程TJ3标项目部仓库 | 型号为GYZ300×63，批次R20210709-16，不合格指标：抗压弹性模量、抗剪弹性模量。 |
| 4 | 土工合成材料 | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 2 | 1 | 韶惠高速公路龙门至惠州段第一标隧道 拌合站仓库 | 型号为JS2-EVA-30.0m×3.0m×1.2mm，批次LC20210813，不合格指标：纵向拉伸强度。 |
| 5 | 粉煤灰 | 广州恒达资源综合利用有限公司 | 2 | 1 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段1标 1分部3号拌和站 | 型号为F类Ⅱ级，批次AH8835，不合格指标：细度、强度活性指数。 |
|  |  | 辽宁华能热电厂 | 1 | 1 | 中山至开平高速公路TJ-3C标1#搅拌站 | 型号为F类Ⅱ级，批次20210701-01，不合格指标：密度。 |
|  |  | 惠来电厂 | 2 | 2 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期工程TJ5标拌合站 | 型号为F类I级，批次BW2021000101458，不合格指标：细度。 |
|  |  |  |  |  | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期工程T6标拌合站 | 型号为F类I级，批次HC2021000402856，不合格指标：细度。 |