附件

2024年度在建高速公路主要原材料抽检不合格情况一览表

| 序号 | 材料 类别 | 生产厂家或供应商 | 抽检统计结果 |  | 不合格样品信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检 数量 (批次) | 不合格数量 (批次) | 抽样地点 | 类别、规格 | 产品批号 | 不合格参数 |
| 1 | 粉煤灰 | 阳江市大地环保建材有限公司 | 2 | 1 | 阳春至信宜（粤桂界）高速公路工程TJ03合同段 | F类Ⅰ级 | 1097 | 密度、需水量比 |
| 2 |  | 神华广东国华台山发电有限公司 | 2 | 1 | 深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程TJ01合同段 | F类Ⅱ级 | CH2024074 | 细度 |
| 3 |  | 阳西电厂(阳江市鸿跃贸易有限公司) | 1 | 1 | 阳春至信宜（粤桂界）高速公路工程TJ09合同段 | F类Ⅱ级 | F-2J-20240919 | 细度 |
| 4 |  | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 2 | 1 | 清远清新至广州花都高速公路TJ3合同段 | F类Ⅰ级 | HY-240912-03 | 细度 |
| 5 |  | 惠州市东耀建筑材料有限公司 | 1 | 1 | 惠州惠城至惠阳霞涌高速公路C合同段 | F类Ⅱ级 | 20240705 | 细度 |
| 6 | 土工合成材料 | 江苏景程防水材料有限公司 | 1 | 1 | 肇庆至高明高速公路（一期）工程1标合同段 | PET-18-3-350 | 20240528 | 土工布：单位面积质量、横向撕破强力 |
| 7 |  | 安徽创皖新型材料有限公司 | 1 | 1 | 惠州惠城至惠阳霞涌高速公路B段合同段 | GGR/SP/BW80-80 | CW20241008 | 土工格栅：纵横向标称抗拉强度 |